软件说明书

- 执行程序 – 磁转变温度扫描

- 解析晶体结构文件模式

程序设置为可以自动读取VASP类型的晶体结构文件数据，并自动获取对应的近邻表。此处用经典的二维磁性材料CrI3作为例子，在该模式下需要两个文件即INPUT及POSCAR文件。

POSCAR:

CONTCAR

1.00

7.0103    0.0000    0.0000

-3.5051    6.0710    0.0000

0.0000    0.0000   19.9866

Cr   I

2     6

Direct

0.6666700  0.3333300  0.5015400

0.3333300  0.6666700  0.5015400

0.6396700  0.0000000  0.4234200

0.0000000  0.6396700  0.4234200

0.3603299  0.3603299  0.4234200

0.0000000  0.3600200  0.5797899

0.3600200  0.0000000  0.5797899

0.6399800  0.6399800  0.5797899

INPUT:

[System]

Method        = Heisenberg      # Heisenberg or Ising

System        = Tc              # Tc or Loop

Setting       = Auto            # Auto or Set

[Lattice]

Sample        = 5               # Default 1

Lattice       = 50              # Default 10

Temperature   = 10 70 1         # Default 5 500 5 K

[Magnetic]

% Cr 3

J = 0.002944

A = 0 0 0.000744 0 0 0

此时INPUT文件中的Setting参数需要设置为Auto。Lattice中的Sample表示为每次会同时运行几个环境，增加该参数可以能够有效消除微扰带来的毛刺；Lattice参数表示在有效的周期性边界上需要扩展多大的胞，越大的胞可以带来更多的多样性，结果也更加真实；Temperature参数读取是三个浮点数，表示的扫描温度的初始，结束及步长。以上的参数的增加都将带来计算的增加，故需要根据实际情况分析。

执行程序后可以在输出文件OUTCAR中查看近邻表及参数设置是否正确，例如下图中Cr的近邻环境都是正确的。

** multiple model of the curie temperature -- version 0.03 **

## Parallel version (MPI), running on    28 processors ##

***************************  ECHO INPUT PARAMETERS  ***************************

*                                  [System]                                   *

*                               Method = Heisenberg                           *

*                               System = Tc                                   *

*                              Setting = Auto                                 *

*                            Dimension = True    True    False                *

*                                                                             *

*                                  [Lattice]                                  *

*                               Sample = 5                                    *

*                              Lattice = 50                                   *

*          Temperature[start,end,step] = 10        70        1                *

*                              H_field = 0         0         0                *

*                           TotalSteps = 300000                               *

*                           RelaxSteps = 100000                               *

*                            LogicCell = False                                *

*                                                                             *

*                                  [Magnetic]                                 *

*       No.1  (Cr, 0)   M = 3      A = (         0,          0,   0.000744,   *

*                                                0,          0,          0)   *

*             J1  = 0.002944                                                  *

*                        ==>   +0   -1   +0   (Cr, 1) <==                     *

*                        ==>   +1   +0   +0   (Cr, 1) <==                     *

*                        ==>   +0   +0   +0   (Cr, 1) <==                     *

*                                                                             *

*       No.2  (Cr, 1)   M = 3      A = (         0,          0,   0.000744,   *

*                                                0,          0,          0)   *

*             J1  = 0.002944                                                  *

*                        ==>   +0   +1   +0   (Cr, 0) <==                     *

*                        ==>   -1   +0   +0   (Cr, 0) <==                     *

*                        ==>   +0   +0   +0   (Cr, 0) <==                     *

*                                                                             *

**************************  END OF INPUT PARAMETERS  **************************

- 手动设置模式

若此时晶格数据文件较难获得或需要抽象为更为简单的结构时，用户可以自行设置近邻表及相关数据。依旧采用二维磁性材料CrI3作为例子，在该模式下只需要一个文件即INPUT文件。同样的执行后可以通过查看OUTCAR查看相关设置是否正确。

[System]

Method        = Heisenberg      # Heisenberg or Ising

System        = Tc              # Tc or Loop

Setting       = Set             # Auto or Set

[Lattice]

Sample        = 5               # Default 1

Lattice       = 50              # Default 10

Temperature   = 10 100 1        # Default 5 500 5 K

[Set]

% Cr 3

J = 0.002944

A = 0 0 0.000744 0 0 0

J1   0   0   0   2

J1  +1   0   0   2

J1   0  +1   0   2

% Cr 3

J = 0.002944

A = 0 0 0.000744 0 0 0

J1   0   0   0   1

J1  -1   0   0   1

J1   0  -1   0   1

- 分析数据

执行中会生出两个文件OUTCAR及Data.dat，OUTCAR存储了相关的参数及模拟分析执行程度。Data.dat中存储磁性相关的数据，分别为内能，热容，磁矩和磁化率用于后续的数据分析。

OUTCAR:

** multiple model of the curie temperature -- version 0.03 **

## Parallel version (MPI), running on    28 processors ##

***************************  ECHO INPUT PARAMETERS  ***************************

*                                  [System]                                   *

*                               Method = Heisenberg                           *

*                               System = Tc                                   *

*                              Setting = Auto                                 *

*                            Dimension = True    True    False                *

*                                                                             *

*                                  [Lattice]                                  *

*                               Sample = 5                                    *

*                              Lattice = 50                                   *

*          Temperature[start,end,step] = 10        70        1                *

*                              H_field = 0         0         0                *

*                           TotalSteps = 300000                               *

*                           RelaxSteps = 100000                               *

*                            LogicCell = False                                *

*                                                                             *

*                                  [Magnetic]                                 *

*       No.1  (Cr, 0)   M = 3      A = (         0,          0,   0.000744,   *

*                                                0,          0,          0)   *

*             J1  = 0.002944                                                  *

*                        ==>   +0   -1   +0   (Cr, 1) <==                     *

*                        ==>   +1   +0   +0   (Cr, 1) <==                     *

*                        ==>   +0   +0   +0   (Cr, 1) <==                     *

*                                                                             *

*       No.2  (Cr, 1)   M = 3      A = (         0,          0,   0.000744,   *

*                                                0,          0,          0)   *

*             J1  = 0.002944                                                  *

*                        ==>   +0   +1   +0   (Cr, 0) <==                     *

*                        ==>   -1   +0   +0   (Cr, 0) <==                     *

*                        ==>   +0   +0   +0   (Cr, 0) <==                     *

*                                                                             *

**************************  END OF INPUT PARAMETERS  **************************

T =     10| delta = 0.0400 [###################################] Rate =  51.50%

T =     11| delta = 0.0400 [###################################] Rate =  53.53%

T =     12| delta = 0.0500 [###################################] Rate =  50.98%

T =     13| delta = 0.0500 [###################################] Rate =  52.74%

T =     14| delta = 0.0600 [###################################] Rate =  50.74%

T =     15| delta = 0.0600 [###################################] Rate =  52.29%

T =     16| delta = 0.0700 [###################################] Rate =  50.66%

T =     17| delta = 0.0700 [###################################] Rate =  52.05%

T =     18| delta = 0.0800 [###################################] Rate =  50.69%

T =     19| delta = 0.0800 [###################################] Rate =  51.97%

Data.dat:

Temperature           Energy         Capacity         Magnetic   Susceptibility

10       -0.0107240     1.821527E-08        2.8256272     1.243809E-02

11       -0.0106322     1.840921E-08        2.8067080     1.421968E-02

12       -0.0105400     1.865170E-08        2.7875326     1.596653E-02

13       -0.0104470     1.867857E-08        2.7680349     1.774003E-02

14       -0.0103532     1.876691E-08        2.7481668     1.951585E-02

……

56       -0.0049336     1.567349E-08        0.1074436     4.878433E-01

57       -0.0048570     1.500697E-08        0.1035059     4.327720E-01

58       -0.0047839     1.443587E-08        0.1007834     3.992886E-01

59       -0.0047134     1.378165E-08        0.0981459     3.667351E-01

60       -0.0046455     1.333115E-08        0.0957825     3.425392E-01

分析Data.dat文件中的数据即可。

- 执行程序 – 磁滞回线

- 参数设置

以下将以自动模式为例介绍磁滞回线模拟仿真时的设置，同样的在该模式下需要两个文件即INPUT及POSCAR文件。

[System]

Method        = Heisenberg      # Heisenberg or Ising

System        = Loop            # Tc or Loop

Setting       = Auto            # Auto or Set

[Lattice]

Sample        = 5               # Default 1

Lattice       = 20              # Default 10

Temperature   = 10 70 1         # Default 5 500 5 K

[Magnetic]

% Cr 3

J = 0.002944

A = 0 0 0.000744 0 0 0

[Loop]

LoopTemp      = 10

LoopVector    = 0 0 1

LoopRange     = 3E-3 1E-4

Loop模块下的参数，LoopTemp表示磁滞回线模拟所需要的温度，在开启Loop模式后将无视Lattice模块中的Temperature参数的设置，转而读取LoopTemp的温度设置；LoopVector表示外磁场的方向，分别是三个浮点数。程序会自动将该矢量标准化，因此设置好方向指向即可；LoopRange表示外磁场扫描的范围及步长，该模式对于Loop扫描为串行，因此请慎重选择步长大小。

- 数据分析

正常运行后获得数据如下。

Loop.dat:

No. Temp  X  Y      Z  H-field  Magnetism   Energy Susceptibility      Capacity

0   10  0  0      0        0    0.16649 -0.01072   3.117504E+01  2.603204E-07

1   10  0  0 0.0001   0.0001    0.16459 -0.01073   7.859074E-02  1.142373E-07

2   10  0  0 0.0002   0.0002    0.16775 -0.01074   7.907739E-02  1.141225E-07

3   10  0  0 0.0003   0.0003    0.17093 -0.01075   8.017039E-02  1.142871E-07

4   10  0  0 0.0004   0.0004    0.17418 -0.01076   8.167262E-02  1.141594E-07

……

45   10  0  0 0.0016   0.0016    2.86101 -0.01313   4.048800E-02  1.122974E-07

46   10  0  0 0.0015   0.0015    2.85938 -0.01298   4.179811E-02  1.123189E-07

47   10  0  0 0.0014   0.0014    2.85767 -0.01283   4.314872E-02  1.122799E-07

48   10  0  0 0.0013   0.0013    2.85592 -0.01268   4.461061E-02  1.124222E-07

49   10  0  0 0.0012   0.0012    2.85409 -0.01253   4.617068E-02  1.124746E-07

50   10  0  0 0.0011   0.0011    2.85221 -0.01238   4.787202E-02  1.125814E-07

将数据可视化后可得，

- 微观结构分析

如果分析中出现基态磁结构与预期差异较大，此时可以在System模块中开启LogicTraj参数输出各个温度下的最终磁结构。结构文件会以xsf文件格式存储，将磁矩信息保存在XCrySDen原本受力分析的部分，可以用多种手段进行局部分析。获得磁结构在不同温度下的演变情况，为后续更多有趣的分析提供基础信息。

structure_20_2.xsf:

# [mtc] model = heisenberg model, temperature = 20.

CRYSTAL

PRIMVEC

350.51500798     0.00000000     0.00000000

-175.25802945   303.55459793     0.00000000

0.00000000     0.00000000    19.98660088

PRIMCOORD

20000 1

Cr      3.50518178     2.02367711    10.02407990     0.39413764     0.67030231     1.28271210

Cr     -0.00004211     4.04741502    10.02407990     0.57297770     0.63862512     1.23038794

I       4.48427880     0.00000000     8.46272678     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -2.24214612     3.88349548     8.46272678     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I       1.26300689     2.18759648     8.46272678     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -1.26192796     2.18571460    11.58803124     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I       2.52384835     0.00000000    11.58803124     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I       2.24321929     3.88537754    11.58803124     0.00000000     0.00000000     0.00000000

Cr      0.00002119     8.09476907    10.02407990     0.89226531     0.90881809     0.79240916

Cr     -3.50520270    10.11850698    10.02407990     0.48380701     0.86074094     1.12918368

I       0.97911821     6.07109196     8.46272678     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -5.74730671     9.95458744     8.46272678     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -2.24215370     8.25868844     8.46272678     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -4.76708855     8.25680656    11.58803124     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -0.98131224     6.07109196    11.58803124     0.00000000     0.00000000     0.00000000

I      -1.26194130     9.95646950    11.58803124     0.00000000     0.00000000     0.00000000

Cr     -3.50513940    14.16586103    10.02407990     0.94410331     0.07278066     1.16334512

Cr     -7.01036329    16.18959894    10.02407990     0.63502174     0.72526008     1.14923679

……